**Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских**

**свойствах) товара, используемого в производстве работ по муниципальному контракту.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя** | **Минимальное и максимальное Значение показателей** | **Значения показателей, которые не могут изменяться** | **Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией предлагаемые участником закупки** | **Единица измерения**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1  | Смесь песчано- гравийная; соответствие требованиям ГОСТ 23735-2014 | Описание материала |  | Строительный материал представляющий смесь песка и гравия (тип С-4), железнодорожный балласт |  |  |
| Тип  |  | С-4 смесь песчано-гравийная природная, железнодорожный балласт. |  |  |
| Содержание зерен гравия | не менее10не более 90 |  |  | % по массе |
| Крупность зерен гравия в смеси | не менее 10 мм, не более 70 мм |  |  |  |
| Полный остаток ПГС на сите с сеткой № 0.63 | не более 15 |  |  | % по массе |
| Содержание пылевидных и глинистых частиц в смеси: | не более 5 |  |  | % по массе |
|  |  | В том числе содержание глины в комках | Не более 1 |  |  | % по массе |
| Содержание посторонних засоряющих включений |  | Полное отсутствие |  |  |
| 2 | ПесокГОСТ 8736-2014 |  |  |  |  |  |
| 3 | Гравий ГОСТ 8267-93 |  |  |  |  |  |